ESTUDOS GEOTÉCNICOS

- ÍNDICE

2.	Introdução	3

3.	METODOLOGIA	3

4.	LOCALIZAÇÃO DOS FUROS DE SONDAGEM	3

5.	RESULTADOS	4

5.1 Lote 1	4

6.	ANEXOS	4

# Introdução

Este volume tem por finalidade apresentar, com base nos resultados dos estudos geotécnicos realizados na BR-476, os índices de suporte de projeto (CBR) que basearam o projeto de pavimentação da Linha Verde Norte (Lotes 1, 2, 3, 4, 5 e 6)

Foram realizados sondagens a cada 60 metros, sendo que na linha geral da BR-476, foi acordado com a SMOP (Secretaria Municipal de Obras Públicas), os furos de sondagem foram espaçados a cada 120 metros.

Foram realizados ensaios de classificação e granulometria, além de ensaios “in-situ” de umidade e densidade e CBR.

A quantidade de furos realizados por lote de projeto encontra-se na tabela abaixo:

| LOTE | N° de Furos |
| --- | --- |
| 1 | 44 |
| 2 | 18 |
| 3 | 21 |
| 4 | 81 |
| 5 | 15 |
| 6 | 9 |

Tabela 2.1

- Metodologia

A metodologia empregada na determinação do CBR de projeto é a preconizada pelo DNER, através da equação []. A Amostra foi então expurgada, excluindo-se os valores superiores e inferiores a [] e recalculando o CBR de projeto. Assim, determinou-se o CBR de projeto para cada lote.

A partir dos resultados obtidos nos ensaios, foram determinados os CBRs de projeto, para o lote.

- Localização dos furos de sondagem

A localização dos furos de sondagem encontra-se exposta nas pranchas referentes ao projeto de pavimentação

- Resultados

  - Lote 1

Foram colhidas e ensaiadas amostras de solo das vias que integram o Lote 1, em quantidades demonstradas abaixo:

| RUA | N° de Furos |
| --- | --- |
| Rua Nossa Senhora da Penha | 3 |
| Rua Guilherme Born | 3 |
| Rua José Rissato | 5 |
| Rua Francisco Mota Machado | 1 |
| Ramo de acesso à rua Santo André | 2 |
| Rua Roberto Cichon | 7 |
| Rua Agamenon Magalhães | 9 |
| BR-476 – Eixo da Via Atual | 14 |
| TOTAL | 44 |

Tabela 5.1

Constata-se alta homogeneidade do solo, com presença do grupo A-7-5, em 97,5% das amostras colhidas.

Os resultados dos ensaios de ISC “in-situ” estão elencados na Tabela 5.2, assim como o CBR de projeto adotado para o lote. Os boletins de sondagem e quadros resumo dos ensaios elaborados encontram-se em anexo a este trabalho

As diretrizes de pavimentação da Secretaria Municipal de Obras Públicas – SMOP, preconizam a substituição de 1,00 m de solo para o caso de ocorrência de CBR de projeto inferior à 5%. Desta maneira, indica-se para este lote, que seja removida tal camada, e que a mesma seja substituída por 0,50 m de areia e outros 0,50 m de moledo.

O CBR de projeto calculado é igual a 3,82%

Devido ao fato do projeto - apresentado e aprovado pelo IPPUC e já licitado - preconizar a troca de 60 cm de solo (30 cm em areia e outros 30 cm em moledo), recomenda-se a fiscalização que seja realizado controle tecnológico de modo a garantir que a camada de moledo apresente em seu topo, um CBR de 8%. Assim o pavimento projetado será capaz de absorver os esforços do tráfego a que está sujeito.

Tabela 2.2

- ANEXOS

BOLETINS DE SONDAGEM

E

RESUMOS DOS ENSAIOS